TÉCNICAS DE ENSAYO Y ESTUDIO DE INHIBIDORES PARA ACIDO FOSFORICO

Además de los métodos electroquímicos para la prueba de inhibidores, se utilizan ampliamente varios métodos no electroquímicos. Así, el grado de inhibición de un inhibidor puede medirse por comparación de la velocidad de corrosión de un metal en presencia y ausencia de la especie, definiéndose como sigue:

Grado de inhibición (%) = mo - mH  x 100

mo

Dónde:

mo = pérdida de metal en ácido no inhibido

mH = pérdida de metal en ácido inhibido

La pérdida de metal se puede determinar pesando o analizando la concentración de metal en solución. Otro método muy utilizado es el basado en medidas gasométricas del hidrógeno desprendido. El volumen de hidrógeno evolucionado se mide en función de la temperatura, el tiempo y las especies disueltas. Estos métodos, ampliamente utilizados en la industria, dan resultados rápidos pero sin proporcionar información sobre el mecanismo inhibidor.

Un inhibidor útil no sólo debería inhibir la disolución del metal, sino también proteger el metal de la fragilización por hidrógeno con sus efectos nocivos sobre las propiedades mecánicas del metal. La extensión de tal fragilización se puede evaluar:

a) por determinación de la cantidad de hidrógeno en el metal o su velocidad de difusión a través de una película delgada de metal.

b) Después de cambios en las propiedades mecánicas del metal.

INHIBIDORES DE DECAPADO PARA BAÑOS DE ÁCIDO FOSFÓRICO

Los inhibidores del decapado pueden ser de naturaleza orgánica o inorgánica.

Los inhibidores orgánicos se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) Aldehídos

b) compuestos que contienen nitrógeno, por ejemplo: aminas, nitritos.

c) compuestos que contienen azufre, por ejemplo: dibencilsulfóxido.

d) compuestos que contienen nitrógeno y azufre, por ejemplo: tiourea, tiosemicarbazidas.

e) alcoholes insaturados, por ejemplo: alcohol propargílico, butenodiol.

La bibliografía ofrece una visión general completa de los diversos materiales que se han recomendado como inhibidores.

Sin embargo, está a menudo hace énfasis en sustancias para uso en ácidos clorhídrico o sulfúrico y la acción inhibidora depende no solo de la concentración del inhibidor y la temperatura de trabajo, sino también de la naturaleza del ácido.

Se ha demostrado que los siguientes inhibidores tienen éxito en el decapado de acero en baños de ácido fosfórico:

a) diortotoliltiourea

b) tetrametiltiourea

c) dietiltiourea

d) feniltiourea

e) dibencil sulfóxido

f) cloruro de trifenilsulfonio

g) derivados, polímeros o productos de condensación de 4-oxipiperidina

h) productos de reacción de ácidos grasos halogenados o epoxidados con alquilol aminas primarias o secundarias

i) dodecil amina en presencia de fosfato de hierro (III).

j) hexahidropirimidintionas N-sustituidas.

l) 10-300 mg/l  de Arsénico (III).

m) productos de reacción de fluoruros de ácido con aminas orgánicas.

n) productos de reacción de ácido yodhídrico y aminas orgánicas.

Para el decapado del acero en ácido fosfórico concentrado, se recomienda la siguiente solución:

0,05-2,5 g/l de cobre como Fosfato de Cobre.

0,01-0,5% dodecil amina.

0,001-0,1% de yoduro de potasio, yoduro de sodio o ácido yodo acético.

Referencia bibliografica:

THE PHOSPHATING OF METALS, Werner Rausch.  ASM INTERNATIONAL, Metal Park, Ohio, U.S.A., Pags. 39 y 40   PICKLING WITH PHOSPHORIC ACID.